Table (4) Physiochemical Properties of Iraqi Cement Types

| Chemical Analysis (According to IOS No.5/1984) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxide | % by weight |  |  |  |  |  | Allowable limits |
|  | Kerbala SR | Tasluja SR | Tasluja O | Al Muthanna SR | Al Sadda O | Al Kafa O |  |
| CaO | 60.73 | 63.796 | 64.16 | 63.92 | 61.83 | 64.04 | ---------------------- |
| SiO2 | 20.87 | 21.33 | 20.50 | 21.70 | 20.83 | 20.90 | ---------------------- |
| Al2O3 | 4.43 | 3.84 | 5.92 | 3.80 | 5.12 | 5.68 | ---------------------- |
| Fe2O3 | 5.16 | 4.87 | 3.28 | 5.04 | 3.60 | 3.2 | ---------------------- |
| MgO | 2.31 | 1.91 | 2.20 | 1.61 | 2.50 | 1.76 | <=4% |
| So3 | 1.77 | 2.32 | 2.21 | 2.17 | 2.17 | 2.74 | <=2.5% if C3A <5% <=2.8% if C3A >5% |
| Free Lime | 0.85 | 1.27 | 0.76 | 1.18 | 0.94 | 0.84 | ---------------------- |
| Loss on Ignition | 3.86 | 1.49 | 0.8 | 1.36 | 2.75 | 1.30 | <=4% |
| Insoluble Residue | 0.44 | 0.98 | 1.75 | 0.34 | 0.99 | 0.82 | <=1.5% |
| L.S.F. | 0.89 | 0.89 | - | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.66-1.02 |

| C3S % | 42.92 | 51.47 | 52.76 | 51.57 | 43.76 | 46.99 | ---------------------- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2S % | 27.7 | 21.32 | 20.2 | 23.31 | 26.96 | 24.47 | ---------------------- |
| C3A % | 1.54 | 1.93 | 10.146 | 2.02 | 7.48 | 9.64 | ---------------------- |
| C4AF% | 15.68 | 14.83 | 9.97 | 15.34 | 10.94 | 9.74 | ---------------------- |
| Physical Analysis (According to IOS No.5/1984) |  |  |  |  |  |  |  |
| Setting Time, min, Initial Final | 250 375 | 214 346 | 135 240 | 230 330 | 200 275 | 140 230 | >=45 min <=600 min |
| Fineness (Blaine), m2/kg | 359 | 342.5 | 280 | 342 | 400 | 280 | >=230 |
| Compression Strength, MN/m2 at 3 days 7 days | 20.5 26.1 | 18.4 24.3 | 23 35 | 21 25.8 | 20.8 25.4 | 22 34 | >=15 >=23 |
| Soundness (Auto Clave), % | 0.02 | 0.01 | 0.028 | 0.01 | - | - | <=0.8 |

Tested by Babylon University and Industry Ministry Contrapuntal laboratories, 2010