تأثير نسب الكبريت والمعجلات بوجود نسب من المطاط المعاد على الخصائص

الفيزياوية والميكانيكية على عجينات الإطار

موسى عمران كاظم		               	محمد على مطر

قسم الكيمياء – كلية التربية للبنات- جامعة الكوفة     قسم الكيمياء – كلية التربية للبنات- جامعة الكوفة

(NJC)

(تاريخ الاستلام   22 /9 /2004)			(تاريخ القبول   29 / 4 / 2006 )

الخلاصة

تضمن البحث دراسة التأثير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات عند نسب من المطاط المعاد الحيوية في الخصائص الميكانيكية والفيزياوية لعجنة الجانب من الإطار وعجنة أكساء النسيج من الإطار وعجنة الجزء الملامس للأرض (Tread) من الإطار للأحجام الصغيرة وعجنة الجزء الملامس للأرض من الإطار للأحجام الكبيرة . تشير النتائج الى ان التقليل المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات تؤدي إلى تحسين الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لتلك العجنات من خلال التقليل من سرعة الفلكنة وقوة الشد ، الاستطالة وكذاك التقليل من صلابة  العجنة .يستدل من النتائج بأنه تم الحصول على احسن نسبة من الكبريت والمعجلات بأن (1.5) جزء من الكبريت و(0.188 ) جزء من المعجل لكل مئة جزء من المطاط في عجنة الجانب من الإطار ، (1.185) جزء من الكبريت و(1.015) جزء من المعجل (OBTS) لكل مئة جزء من المطاط في عجنة  أكساء النسيج ، (1.306) جزء من الكبريت و(0.870) جزء من المعجل و(0.087) من المعجل لكل مئة جزء من المطاط في عجنة  الجزء الملامس للأرض  للإحجام الصغيرة ،(1.700) جزء من المطاط في عجنة  الجزء الملامس للإحجام الكبيرة .

# Abstract

Research is concentrated on the study of the effect of changing ratios of the sulfur and accelerators simultaneously at constant ratios of sulfur and accelerators simultaneously at constant ratios of reclaimed rubber.It was found that the simultaneous reduction of sulfur and accelerators ratios improve the mechanical and physical properties of the recipes through the reduction of cure rate. This found  in the increase in abrasion resistance ,tensile strength ,elongation and modulus and the decrease in hardness. The study was indicated that the best optimum ratios of sulfur and accelerators are: (1.5) phr for sulfur and (0.188) phr for (OBTS) in (EGI181/1)recipe. (1.185) phr for sulfur and (0.015) phr for OBTS in TBB2 recipe. (1.306)  phr for sulfur and (0.8790) phr for CBSand (0.087) phr for DPG in (BTH16) recipe.(1.700) phr for sulfur and (0.700) phr for OBTS in (BDG169) recipe. (1.462) phr for sulfur and (1.462) phr for OBTS in (BAR63) recipe.

المقدمة

يعرف المطاط المعاد (Reclaimed Rubber) بأنه المادة الناتجة من معالجة مخلفات المطاط المعلكن (Scrap) الذي يشمل مخلفات الإطارات ، الأنابيب وغيرها من المواد المطاطية الأخرى بتسليط الحرارة والعوامل الكيميائية الذي تؤدي إلى فض فلكنة المطاط (Clevalcanization) وأعادته إلى الحالة البلاستيكية الأصلية ، حيث يباع الناتج بوصفه مادة أولية للاستعمال في تصنيع السلع المطاطية مع المطاط (Natural Rubber) أو المطاط الصناعي (Synthetic Rubber) المطاط المعاد فيختلف عن المطاط الخام بخصائصه الميكانيكية الضعيفة التي تنشأ من التغيرات التركيبية التي تحدث خلال عملية التصنيع ويجب أنه نؤكد هنا إن المطاط المعاد ليس رديء النوعية ويستعمل إلى مواصفات لم يوفرها المطاط الخام حيث يكون مقاوم لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتي تبرز الحاجة آلية في صناعة الإطارات في تلك الفصل .(1)

ان إضافة المواد المقيسة (التي تحوله الى شكل شبكي) ومنها الكبريت تعرف بالفلكنة (Valcanization)أعادته  وهي من الطرق الأساسية في تصنيع الإطارات وتتم عملية الفلكنة بتسخين مزيج من الكبريت والمطاط 8) أجزاء لكل 100 جزء من المطاط( لمدة خمس ساعات بدرجة حرارية (140°C). وعلى الرغم من حدوث الفلكنة بالحرارة وبوجود الكبريت إلا أنها تكون بطيئة نسبياً أو غير العضوية تعرف معجلات الفلكنة (Vulcanization Accelerators) ومن هذه المعجلات

(N-Oxide.Ethylene benzothiazyl sulphenamide (OBTS))

(N-cylclohexyl-2-benzothiazyl sulphenamide CBS, Diphenyl guanidine, DPG)

والمطاط الخام يكون بالصيغة البلاستيكية حيث أنه مجرد أنه يتعرض إلى قوة تبدأ السلاسل البوليميرية بالانزلاق أحداهما باتجاه الأخرى ويتغير شكله ولا يعود إلى شكله الأصلي عند زوال القوة المؤثرة فيه الا أنه هذه الحالة تتغير كلياً وبعد إضافة المواد المقسية التي هي بمثابة ربط كيميائي بين السلاسل البوليميرية ولهذا فأن ما كان على شكل سلاسل متقطعة يصبح مرتبطاً على شكل ارتباط كامل لأبعاد ثلاثة في داخل القطعة المفلكنة إذا ما تعرضت إلى قوة فأنها تغير شكلها بحسب القوة المسلطة وتعود حالاً إلى حالتها الطبيعية بعد زوال القوة المؤثرة فيها (2-4) طالماً أحتوى المطاط على أواصر غير مشبعة فبالامكان فلكنته باستعمال الكبريت والمعجل وفق الميكانيكية الثانية (5).

أن جميع التفاعلات التي تحدث في الفلكنة الكبريتية للمطاط المعاد ليست مدروسة بصورة جيدة فمن الواضح أن للكبريت ارتباطات تشابكية من نوع (Monosulficle) أو ثنائي الكبريتيد  بين السلاسل البولميرية وتكون المجاميع الخلقية الكبريتية قليلة أو معدومة في الانظمة الكفوء (6).

الجزء العملي Experimental Details:

1. المواد الكيميائية

1- مطاط معاد والحيوية من شركة أطارات بابل / العراق.

2- مطاط طبيعي (SMR2O) من شركة ماليزية. Standard Malasian Rubber

3- الكبريت والمعجلات من شركة B.D.H.

2. الأجهزة المستخدمة:

1- جهاز (Tensometer) لقياس الشد السطحي والاستطالة من شركة (Instron – England)

2- جهاز (Adurometer) لقياس الصلابة من شركة (Instron – England)

3- جهاز (Abrasion meter) لقياس قوة الاحتكاك من شركة  (croydon – Akron England)

# 3. تهيئة العينات للقياسSamples preparation :

# تم تحضير النماذج يتم بواسطة ماكنة تدعى الطاحونة المفتوحة (العصارة) (open mill) المختبرية تتكون الطاحونة المفتوحة من رو لتين أفقيتين بينهما مسافة محدودة تدوران بعكس بعضهما إلى الداخل ، القطر الخارجي للرولات (rolls ) (150 mm) ومسافة التشغيل (300 mm) وسرعة الرولات هي (24 rpm) ونسبة تعشيق المسننات gear ratio هي (1.4) . بعد عملية المزج تستعمل العصارة أيضا لتشكيل وتحديد السمك المطلوب للعجنة والتي تكون على شكل ألواح (sheets) ، من ثم تقولب العجنة المطاطية بواسطة الكبس بشكلها النهائي بوجود الحرارة والضغط . ان الوقت اللازم لعملية الفلكنة هو (30-40 min ) عند درجة حرارة من135-145) C ).

# تضمن برنامج العمل ، التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات المستعملة عند نسب من المطاط المعاد الحيوية مع بقاء نسب المواد الاخرى ثابتة وكما موضح في الجداول (5-1).

# النتائج والمناقشة:Result and Discussion

حيث تم قياس كل من قوة الشد والاستطالة والمرونة والصلابة وقوة الاحتكاك لعجنة الجانب من الإطار (EuI18111) وعجنة اكساء النسيج (TBB2) وعجنة الجزء الملامس للأرض من الإطار للإحجام الصغيرة (13TH16) وعجنة الجزء الملامس للأرض من الإطار للإحجام المتوسطة (BDG, 169) وعجنة الجزء الملامس للأرض من الإطار للإحجام الكبيرة (BAR63).

# تمت دراسة تأثير نسب الكبريت والمعجلات على الخصائص االفيزياوية والميكانيكية لعجنات الإطار عند وجود المطاط المعاد الحيوية . وجد أنه يزيد من سرعة الفلكنة (cure rate) وكثافة التشابك العرضي بشكل متزامن ومن ثم أضعاف الخصائص الفيزياوية والميكانيكية للعجنة المطاطية ،  لذا يستوجب التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات ودراسة تأثير تلك التغيرات على الصفات الفيزياوية والميكانيكية للعجنة ، تم ملاحظة التأثير الكبير للتقليل المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات في تلك الخصائص . حيث أظهرت النتائج كما موضح في الجداول (10-5 ) التحسن الكبير في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية للعجنة ،اذ تم التقليل من سرعة الفلكنة وكذالك ارتفعت مقاومة الاحتكاك (Abrasion resistance) ،  قوة الشد (Tensile strength) ،الاستطالة (Elongation) ،المرونة (Modulus) وكذالك قلة صلابة (Hardness) العجنة .

# أن الزيادة في كمية الكبريت وفي سرعة الفلكنة المترتبة عن وجود المطاط المعاد الحيوية تؤدي الى زيادة كثافة التشابك العرضي للمطاط من خلال تكوين ارتباطات تشابكية من نوع متعدد (Sx=8) (poly sulfide) مع تكوين تراكيب حلقية كبريتدية ،كذالك فأن الزيادة في كمية الكبريت أكثر من الكمية التي تتطلبها التقسية المثالية يؤدي الى انتشار الكبريت الحر الباقي والغير متفاعل على السطح مسببآ غشاء كبريتيا (Blooming) ، مما يؤدي إلى رداءة الخصائص الفيزياوية والميكانيكية للعجنة وكذالك قصر مدة التعمير (poor  aging) من خلال التقليل في مقاومة الحرارة والأكسدة (6-8).

# لذلك أدى التقليل المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات الى التقليل من سرعة الفلكنة وكثافة التشابك العرضي ومن ثم تكوين ارتباطات تشابكية من الكبرتيد (Mono sulfide ) والداى اكبريتيد (disulfide) مع تكوين كمية قليل من الارتباطات التشابكية متعددة الكبريت والمجاميع الحلقية الكبريتيدية والتي تؤدي ألي تحسين الخصائص الفيزياوية والميكانيكية للعجنة ، وكذلك زيادة المقاومة للحرارة والاكسدة ألي طول مدة  ااتعمير. أظهرت النتائج كما هو موضح في الجداول المذكورة آنفا بأن التقليل التزامن لنسب الكبريت والمعجلات تؤدي إلى زيادة نسب المطاط المعاد الحيوية كما هو الحال في عجنات (EGI181/1) ،(TBB2) ، (BTH16).

# فضلا عما تقدم عدم تجاوز نسب المطاط المعاد الحيوية على(26.059 phr) لعجنة (( EGI181/1 و(24.64 phr) لعجنة (TBB2) و (16.690 phr) لعجنة (BTH16) و(8.345 phr) لعجنة (BDG169) و(8.431 phr) لعجنة (BAR63) لان زيادة تلك النسب يؤدي إلى تردي في الخصائص الميكانيكية والفيزياوية للعجنة المطاطية.

جدول (1) : يبن التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات (OBTS+CBS)

في نسب من المطاط المعاد لعجنة (EGI181/1  )

| D Phr | C Phr | B Phr | A Phr | Ingredients |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.647 | 16.990 | 21.334 | 25.677 | SMR20 |
| 52.605 | 56.949 | 61.292 | 65.635 | SBR 1500 |
| 34.746 | 26.059 | 17.373 | 8.686 | Reclaimed rubber |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Zinc oxide |
| 1.670-1.560 1.480-1.420 | 1.750-1.660 1.580-1.500 | 1.780-1.740 1.700-1.640 | 1.880-1.860 1.840-1.820 | Sulphur |
| 0.209-0.195 0.186-0.178 | 0.219-0.208 0.198-0.188 | 0.223-0.218 0.213-0.205 | 0.235-0.233 0.230-0.228 | CBS |
| 0.209-0.195 0.185-0.178 | 0.219-0.208 0.198-0.188 | 0.223-0.218 0.213-0.205 | 0.235-0.233 0.230-0.228 | OBTS |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Anox HB |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | IPPD |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | Antiozone Wax 11 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | Stearic acide |
| 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | Aromatic oil |
| 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | FEF Blak N- 550 |

جدول (2) : يبن التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات (OBTS) في نسب

من المطاط المعاد لعجنة (BTBB2  ) .

| D Phr | C Phr | B Phr | A Phr | Ingredients |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.139 | 75.354 | 83.569 | 91.834 | SMR 20 |
| 32.860 | 24.645 | 16.430 | 8.215 | Reclaimed rubber |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Zinc oxide |
| 1.120-1.040 0.930-0.820 | 1.185-1.177 1.155-1.136 | 1.223-1.192 1.164-1.145 | 1.360-1.300 1.240-1.210 | Sulphur |
| 0.960-0.891 0.797-0.702 | 1.015-1.008 0.990-0.973 | 1.048-1.021 0.997-0.981 | 1.165-1.114 1.062-1.037 | OBTS |
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | Santogard PVI |
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Resorcinol |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Anox HB |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | Stearic acide |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Aromatic oil |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | SRF Black N-762 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ISAF Black N- 220 |

جدول (3) : يبن التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات (CBS+ DPG) في نسب

من المطاط المعاد لعجنة (BTH 16  )

| C Phr | B Phr | A Phr | Ingredients |
| --- | --- | --- | --- |
| 52.280 | 56.520 | 60.760 | SBR 1500 |
| 22.279 | 26.519 | 30.759 | BRcis |
| 25.440 | 16.519 | 8.480 | Recl0aimed rubber |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | Zinc oxide |
| 1.261-1.221 1.195-1.176 | 1.363-1.342 1.325-1.306 | 1.441-1.424 1.403-1.382 | Sulphur |
| 0.840-0.814 0.796-0.784 | 0.908-0.894 0.883-0.870 | 0.960-0.949 0.935-0.921 | CBS |
| 0.084-0.081 0.079-0.078 | 0.090-0.089 0.088-0.087 | 0.096-0.094 0.093-0.092 | DPG |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | Anox HB |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | IPPD |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | Stearic acide |
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | Antiozone Wax 11 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | Aromatic oil |
| 49.00 | 49.00 | 49.00 | HAF Black N- 330 |

جدول (4) : يبن التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات (OBTS) في نسب

من المطاط المعاد لعجنة (BDG 169  ) .

| B Phr | A Phr | Ingredients |
| --- | --- | --- |
| 61.654 | 65.826 | SMR 20 |
| 21.655 | 25.828 | BRcis |
| 16.690 | 8.345 | Reclaimed rubber |
| 4.00 | 4.00 | Zinc oxide |
| 1.561-1.535 1.481-1.442 | 1.661-1.635 1.612-1.583 | Sulphur |
| 0.642-0.632 0.609-0.593 | 0.683-0.673 0.663-0.651 | OBTS |
| 1. 00 | 1. 00 | Anox HB |
| 1.500 | 1.500 | IPPD |
| 2.00 | 2.00 | Antiozone Wax 11 |
| 3.00 | 3.00 | Stearic acide |
| 6.00 | 6.00 | Aromatic oil |
| 47.00 | 47.00 | HAF Black N- 330 |

جدول (5) : يبن التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجل (OBTS) في نسب

من المطاط المعاد لعجنة (BAR 63  ) .

| B Phr | A Phr | Ingredients |
| --- | --- | --- |
| 83.136 | 91.568 | SMR 20 |
| 16.863 | 8.431 | Reclaimed rubber |
| 4.00 | 4.00 | Zinc oxide |
| 1.365-1.343 1.325-1.286 | 1.462-1.444 1.423-1.385 | Sulphur |
| 1.365-1.343 1.325-1.286 | 1.426-1.444 1.423-1.385 | OBTS |
| 0.150 | 0.150 | Santogard PVI |
| 1.00 | 1.00 | Anox BHB |
| 1.500 | 1.500 | IPPD |
| 2.00 | 2.00 | Antiozone Wax 11 |
| 7.00 | 7.00 | Aromatic oil |
| 48.00 | 48.00 | ISAF Black N- 220 |

جدول (6) : يبين تاثير التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات (OBTS+CBS ) عند نسب من المطاط المعاد في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة ( EGI 181/1).

| Hardness | Modulus At 300% Elonation | Elonga-tion At break | Tensile Strength | Cure Time (T 90) | Scorch Time (T.5) | Mooney Viscosity | specific gravity | Accelerator (CBS) | accelerator (OBTS) | Sulphur | Reclaimed Rubber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shore A | % | g/mm2 | g/mm2 | ( min.) | ( min.) | Mooney | g/cm3 | Phr | Phr | Phr | Phr |
| 59 58 57 56 | 767 730 695 684 | 551 536 525 522 | 1520 1480 1450 1440 | 3.36 3.37 4.05 4.10 | 1.37 1.39 1.42 1.45 | 56 58 57 58 | 1.139 1.136 1.135 1.133 | 0.235 0.233 0.230 0.228 | 0.235 0.233 0.230 0.228 | 1.880 1.860 1.840 1.820 | 8.686 |
| 62 60 59 58 | 726 661 653 635 | 518 503 498 483 | 1430 1390 1375 1335 | 3.36 3.38 3.40 3.44 | 1.37 1.40 1.42 1.43 | 58 59 61 60 | 1.145 1.144 1.143 1.142 | 0.223 0.218 0.213 0.205 | 0.223 0.218 0.213 0.205 | 1.780 1.740 1.700 1.640 | 17.373 |
| 63 62 60 59 | 585 592 623 715 | 458 463 471 496 | 1262 1278 1300 1368 | 3.34 3.35 3.37 3.38 | 1.35 1.37 1.39 1.41 | 57 59 64 63 | 1.154 1.152 1.150 1.148 | 0.219 0.208 0.198 0.188 | 0.219 0.208 0.198 0.188 | 1.750 1.660 1.580 1.500 | 26.059 |
| 65 64 63 61 | 419 540 578 600 | 324 350 369 398 | 894 967 1020 1100 | 3.37 3.35 3.32 3.30 | 1.32 1.35 1.37 1.38 | 61 60 57 59 | 1.169 1.165 1.163 1.161 | 0.209 0.195 0.185 0.178 | 0.209 0.195 0.185 0.178 | 1.670 1.560 1.480 1.420 | 34.746 |

وقت الفلكنة (40) دقيقة 2- درجة الحرارة (145ْم) 3- الضغط (150 bar)

ودرجة حرارة الريووميتر (185ْم) – درجة حرارة جهاز اللزوجة (100ْم).

جدول (7) : يبين تأثير التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجل (OBTS ) عند نسب من المطاط المعاد في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة ( TBB2).

| Hardness | Modulus At 300% Elonation | Elongation At break | Tensile Strength | Cure Time(T 90) | Scorch Time (T.5) | Mooney Viscosity | Specific gravity | Accelerator (OBTS) | Sulphur | Reclaimed Rubber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shore A | % | g/mm2 | g/mm2 | ( min.) | ( min.) | Mooney | g/cm3 | Phr | Phr | Phr |
| 63 61 58 57 | 1240 1168 1162 1144 | 463 404 402 396 | 2100 1978 1967 1936 | 2.28 2.32 2.35 2.37 | 1.10 1.11 1.13 1.14 | 57 58 56 55 | 1.200 1.119 1.118 1.117 | 1.165 1.114 1.062 1.037 | 1.360 1.300 1.240 1.210 | 8.215 |
| 64 62 60 59 | 1181 1136 1120 1156 | 424 393 387 381 | 2000 1924 1896 1865 | 2.18 2.25 2.27 2.30 | 1.09 1.10 1.12 1.13 | 59 52 54 57 | 1.29 1.27 1.26 1.25 | 1.048 1.021 0.997 0.981 | 1.223 1.192 1.164 1.145 | 16.430 |
| 65 63 61 60 | 1210 1080 1051 1028 | 422 375 364 355 | 1975 1837 1780 1740 | 1.57 1.68 1.70 1.73 | 1.10 1.12 1.13 1.14 | 53 52 60 54 | 1.40 1.38 1.36 1.35 | 1.015 1.008 0.990 0.973 | 1.185 1.177 1.155 1.136 | 24.645 |
| 66 64 62 61 | 991 933 880 808 | 343 323 304 279 | 1678 1580 1490 1368 | 1.43 1.49 1.52 1.55 | 1.07 1.10 1.12 1.13 | 57 55 54 52 | 1.54 1.51 1.49 1.46 | 0.960 0.891 0.797 0.702 | 1.120 1.040 0.930 0.820 | 32.860 |

ظروف الفلكنة : 1- وقت الفلكنة (40) دقيقة 2- درجة الحرارة (135ْم) 3- الضغط (150 bar)

درجة حرارة الريوميتر (185ْم) – درجة حرارة جهاز اللزوجة (100ْم).

جدول (8) : يبين تأثير التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات (DPG+CBS ) عند نسب من المطاط المعاد في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة ( BTH 16).

| Hard -ness | Abrasion Resistance | Modulus At 300% Elongation | Elongation At break | Tensile Strength | Cure Time (T 90) | Scorch Time (T.5) | Mooney Viscosity | Specific gravity | Accelerator( DPG) | Accelerator ( CBS) | Sulphur | Reclai-med Rubber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shore A | % | g/mm2 | % | g/mm2 | ( min.) | ( min.) | Mooney | g/cm3 | Phr | Phr | Phr | Phr |
| 60 59 58 57 | 55 54 52 51 | 794 756 658 644 | 481 477 456 446 | 1575 1562 1493 1460 | 3.39 2.42 2.44 2.49 | 1.38 1.41 1.45 1.48 | 62 65 66 64 | 1.120 1.118 1.116 1.114 | 0.096 0.093 0.093 0.092 | 0.960 0.949 0.935 0.921 | 1.441 1.424 1.403 1.382 | 8.480 |
| 62 61 60 59 | 48 49 50 53 | 617 630 646 740 | 428 437 445 472 | 1400 1430 1457 1535 | 2.22 2.25 2.30 2.31 | 1.35 1.37 1.38 1.40 | 59 64 63 62 | 1.135 1.133 1.127 1.125 | 0.090 0.089 0.088 0.087 | 0.908 0.894 0.883 0.870 | 1.363 1.342 1.325 1.306 | 16.960 |
| 63 62 61 60 | 42 43 45 46 | 542 558 572 600 | 376 387 397 412 | 1230 1267 1300 1350 | 2.16 2.18 2.20 2.23 | 1.35 1.36 1.38 1.39 | 65 69 66 63 | 1.146 1.144 1.142 1.140 | 0.084 0.081 0.079 0.078 | 0.840 0.814 0.796 0.784 | 1.261 1.221 1.195 1.176 | 25.440 |

ظروف الفلكنة: 1- وقت الفلكنة (40) دقيقة 2- درجة الحرارة (145ْم) 3- الضغط (150 bar)

درجة حرارة الريوميتر (185ْم) – درجة حرارة جهاز اللزوجة (100ْم).

جدول (9) : يبين تأثير التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجلات (OBTS ) عند نسب من المطاط المعاد في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة ( BDG 169)

| Hard-ness | Abrasion resistance | Modulus At 300% Elongation | Elongation At break | Tensile Strength | Cure Time (T 90) | Scorch Time (T.5) | Mooney Viscosity | Specific gravity | Accelerator (DPG) | Accele-rator (CBS) | Sulphur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shore A | % | g/mm2 | % | g/mm2 | ( min.) | ( min.) | Mooney | g/cm3 | Phr | Phr | Phr |
| 62 61 59 58 | 88 86 84 83 | 1000 865 853 840 | 460 450 437 428 | 1970 1927 1888 1850 | 2.31 2.35 2.37 2.38 | 1.08 1.10 1.11 1.12 | 60 65 62 66 | 1.125 1.124 1.122 1.121 | 0.683 0.673 0.663 0.651 | 1.661 1.635 1.612 1.583 | 8.345 |
| 63 62 60 59 | 81 80 78 76 | 950 810 780 762 | 420 410 405 391 | 1810 1795 1750 1690 | 2.23 2.28 2.30 2.32 | 1.07 1.08 1.09 1.11 | 63 64 65 63 | 1.135 1.133 1.131 1.129 | 0.642 0.632 0.609 0.593 | 1.561 1.535 1.481 1.442 | 16.690 |

ظروف الفلكنة : 1- وقت الفلكنة (40) دقيقة 2- درجة الحرارة (145ْم) 3- الضغط (150 bar)

درجة حرارة الريوميتر (185ْم) – درجة حرارة جهاز اللزوجة (100ْم).

جدول (10) : يبين تاثير التغير المتزامن لنسب الكبريت والمعجل (OBTS ) عند نسب من المطاط المعاد في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة (BAR)

| Hard- ness | Abrasionresistanc | Modulus At 300% Elonation | Elongatio At break | Tensile Strength | Cure Time (T 90) | Scorch Time (T.5) | Mooney Viscosity | Specific gravity | Accelerator (OBTS) | Sulphur | Reclaimed Rubber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shore A | % | g/mm2 | % | g/mm2 | ( min.) | ( min.) | Mooney | g/cm3 | Phr | Phr | Phr |
| 65 64 63 62 | 123 116 114 111 | 1210 1080 1060 1040 | 447 406 398 388 | 2110 1987 1950 1900 | 2.21 2.24 2.29 2.32 | 1.25 1.26 1.28 1.29 | 62 61 65 59 | 1.135 1.131 1.129 1.260 | 1.462 1.444 1.423 1.385 | 1.462 1.444 1.423 1.385 | 8.431 |
| 68 67 66 65 | 109 106 104 100 | 1100 995 985 930 | 386 370 363 350 | 1890 1810 1780 1720 | 2.18 2.23 2.27 2.30 | 1.24 1.25 1.27 1.28 | 66 64 63 58 | 1.149 1.146 1.143 1.140 | 1.365 1.343 1.325 1.236 | 1.365 1.343 1.325 1.236 | 16.863 |

ظروف الفلكنة : 1- وقت الفلكنة (30) دقيقة 2- درجة الحرارة (145ْم) 3- الضغط  (150 bar)

درجة حرارة الريوميتر (185ْم) – درجة حرارة جهاز اللزوجة (100ْ)

شكل (1): يبين تأثير التغير لنسب الكبريت والمعجلات (OBTS+CBS) عند نسبة من المطاط المعاد (8.868%) في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة (EGI-181/1)

شكل (2): يبين تأثير التغير لنسب الكبريت والمعجلات (OBTS) عند نسبة من المطاط المعاد (8.215%) في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة (TBB2)

شكل (3): يبين تأثير التغير لنسب الكبريت والمعجلات (CBS+DPG) عند نسبة من المطاط المعاد (8.480%) في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة (BTH16)

شكل (4): يبين تأثير التغير لنسب الكبريت والمعجلات (OBTS) عند نسبة من المطاط المعاد (8.345%) في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة (BDG169)

شكل (5): يبين تأثير التغير لنسب الكبريت والمعجلات (OBTS) عند نسبة من المطاط المعاد (8.43%) في الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لعجنة (BAR63)

Reference

1- N. M. Ali, H. S. Majdy and F. A. Al-Ramahy; M Sc., thesis, Kufa University, 1997.

2- G. Alliger and I.J.Syathum,Vulcanization of elastomers, Van Norstand Reinhold,NewYork,1963.

3- S. D. Gehman, Dynamic properties of Elastomers, Rubber chem. Technol, 1957, 30,1202,.

4- A. Dibbo, D. G. Lloyd and J. Payne, Rubber chem.Technol,1972,45,1513,.

5- Campbel, R. H. and Wise. R. W., Rubber Chem. Technol, 1964, 37, 635.

6- A. Y. Coran Rubber chem. Techno 1945., 37,689.

7- C. G. Moore, L. Mullins and P. Mcl. Swift, J. Appl. polym.sci.1961,5,293,.

8- R. M. Russel, T. D. Skinner and A. A. Waston, Rubber chem. Technol. 1969, 42, 418,.

9- M. L. Studebaker, Rubber chem. Technol. 1966, 39,1359,.

# Text boxes

sulphur

sulphur

sulphur