EFFECT OF SHOT PEENING TIME ON MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOY AA2024 –T4

Nashwa Abdul –Hammied Saad         Aathraa Husian Hashim        Geath Ahmed Kadum

Assist Lecturer                                            Assist Lecturer                            An Engineer Technical                               Technical  Institute /Baghdad                   Technical Institute /  Baghdad                 Oil Ministry

Nashwatysaad@yahoo.com

ABSTRACT :

This research is devoted to study the effect of shot peening time with steel balls on mechanical properties of AA2024-T4 alloy. The test carried out using standard tensile specimens under various peening times (5, 10 , 15 , 20 and 30 minutes). Results showed an increase in yield and tensile strength values with increasing peening time up to 15 minutes where they were 355 & 505 MPa respectively. Also the strain hardening factor (n =0.26) and strength factor (k = 910 MPa) were maximum at this period of peening .On the other hand the maximum percentage of elongation was 22.7% obtained at 30 minute peening time .

تأثير زمن القصف بالكرات الفولاذية على الخواص الميكانيكية لسبيكة الالمنيوم

AA2024-T4

الخلاصة :

تم في هذا البحث دراسة تأثير زمن القصف بكرات فولاذية على الخواص الميكانيكية لسبيكة الالمنيوم . AA2024 –T4  أجري فحص الشد على العينات المقصوفة بازمان مختلفة (5 , 10 ,15 ,20 , 30 )  دقيقة ، بينت النتائج  زيادة قيم  مقاومة الخضوع ومقاومة الشد لتسجل اعلى زيادة عند زمن قصف  قدره  ( 15 ) دقيقة حيث كانت مقاومة الخضوع والشد هي  355 &505 MPa على التوالي. كذلك لوحظ ان أعلى قيمة لمعامل الاصلاد الانفعالي (n = 0.26 )  ومعامل المتانة (k = 910 MPa ) سجلت عند تلك الفترة الزمنية ، في حين كانت أعلى نسبة أستطالة (22.7 % ) عند زمن  قصف (30) دقيقة .

KEY WORDS :

Shot peening , AA2024 –T4 Aluminum alloy, Shot peening time , Strain hardening factor , Strength factor .